# Спецификация на лиственный пиловочник

1. Порода: осина, липа, ольха, тополь.
2. Требования:

А) Качество не ниже ГОСТ 9462-88 «Пиловочник общего назначения»

* Длина от 3,0м. до 6,0м.
* Диаметр от 14см.
* Диаметр наибольшего сучка или пасынка 3,0см.
* Табачные сучки не допускаются.
* Побурения не допускаются.
* Заболонная гниль не допускается.
* Длина торцевых трещин – не более припуска по длине.
* Червоточина – не допускается.
* Стрела прогиба кривизны 0,5 – 1%
* Торцевая гниль не допускается.

Б) Качество не ниже ГОСТ 9462-88 «Лыжный кряж лиственный»

* Длина от 2,5м. до 3,0м.
* Диаметр от 16см.
* Диаметр наибольшего сучка или пасынка 2,0см.
* Табачные сучки не допускаются.
* Побурения не допускаются
* Заболонная гниль не допускается.
* Длина торцевых трещин – не более припуска по длине.
* Наружная гниль, червоточина, прорость – не допускается
* Кривизна не более 0,5%
* Торцевая гниль – не допускается.

В) Качество не ниже ГОСТ 9462-88 «Спичечный кряж лиственный»

* Длина от 3,0м. до 6,0м.
* Диаметр – от 16см.
* Остальное – см. «Лыжный кряж лиственный»